UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA  QUÍMICA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA y METALURGIA

SILLABOS

SEGUNDO CURSO DE ESPECIALIDAD EN LA LÍNEA

DE CIENCIA  DE  LOS MATERIALES

ASIGNATURA: METALURGIA  (e)

SEMESTRE ACADÉMICO  2018-I    Aula: 203

Viernes  10.15 – 12.30 pm

- INFORMACION GENERAL

  - ASIGNATURA                       :         METALURGIA  (e)

  - Código de la Asignatura	:         1635313

  - Escuela Académico Profesional	Ingeniería Química

  - Departamento Académico	: Ingeniería de Química y Met.

  - Ciclo				: V

  - Créditos			: 3.0

  - Plan de Estudios		: 04

  - Condición:                        	: Electivo

  - Horas Semanales		:

  - Pre-requisito			:  1635261

  - Semestre Académico		:   2018-I

  - Docente			: La Cruz Bernal Jaime

Correo Electrónico		:  E-Mail : Fumetsaperu@Gmail.com

- JUSTIFICACION:

Conceptualiza a los Alumnos la parte  de la Metalurgia Extractiva; su

Geología de los Minerales, Su  Mineralogía. Extracción de los Minerales , , La Preparación Mecánica de los Minerales,  su Beneficio y Concentrado ;  , La Hidrometalurgias , Flotación ,  Lixiviación , y la Piro metalurgia de los minerales.

- SUMILLA

Generalidades, de los Recursos Naturales Mineros; Metálicos y No Metálicos, De los Minerales su Geología, Mineralogía, Introspección de los Recursos Mineros Metálicos y No Metálicos, Exploración, Técnicas de Exploración. Clásica y Satelital  Concepto Generales y propiedades de los minerales,

Introducción a la  Metalurgia Extractiva; Geología de los Minerales,

Mineralogía, Técnica. Extracción de los Minerales, tajo abierto, Galerías

. Mina y Canteras.

Preparación Mecánica de los Minerales,  su Beneficio y Concentrado;

La Hidrometalurgias, Flotación,  Lixiviación,

y la Piro metalurgia de los minerales

Minerales:   Metálicos, No Metálicos y  Polimetálicos

- COMPERTERNCIA

Proporcionar al estudiante los conocimientos y propiedades, de los Minerales  metálicos, no metálicos y Polimetálicos y su Beneficio, Preparación Mecánica de los Minerales, La hidrometalurgia  la Flotación y Lixiviación desde el Punto de Vista de la Metalurgia Extractiva.

- ESTRATEGIA METODOLOGICAS

Promover la actividad de los estudiantes en el proceso de su aprendizaje mediante la investigación de temas Metalurgia Extractiva.

Se utilizará el método científico como resultado de la experiencia para obtener una solución que se ajusta a casos reales;

Medios y Materiales de Enseñanza.

Mmedios Audiovisuales  y Muestra de Minerales, Visita de Planta  a Campamento Minero  de la Región

- CRONOGRAMA Y DESARROLLO  ACADEMICO

PARTE PRIMERA

PRIMERA SEMANA:

Introducción a la Metalurgia Extractiva ;  Ciencia de los  Minerales ,  Recursos Naturales que  da origen a los Minerales  metálicos y No Metálicos y  Polimetálicos , Minas Canteras , Introspección Minera Clásica y Satelital,

SEGUNDA SEMANA:

Terminología de la Geología y Mineralogía, Concepto de Estructura y las Micro estructura.,   Propiedades Físicas y Químicas de los Minerales, estructura, red, y Propiedades de los Minerales

TERCERA SEMANA:

Técnicas de  Transportes de los Minerales,   Conceptos de la Preparación Mecánica de los Minerales, Técnicas de Reducción: Chancado – Molienda y Finos, Índice de Finura. – Cálculos.

CUARTA SEMANA:

Fajas Transportadoras, Diagrama de flujos, Equipos de Reducción de Tamaños, Chancadora de Muelas, Molino de Bolas, Mollino de Cono e Hidrocución. – Cálculos de  Balance de Bolas de Molinos.

Porcentaje de Humedad - Cálculos

PARTE SEGUNDA

QUINTA SEMANA:

Desarrollo integral de la Técnica de Reducción del Tamaño y Preparación Mecánica de los Minerales-  Balance – Problemas

SEXTA SEMANA:

Introducción, a la Hidrometalurgia, Concepto a la Ciencia de la Flotación de los Minerales, Principios: Físico. Químicos.

Termodinámicos, concepto de los Reactivos químicos, Colectores, Espumantes, Tensión Superficial, Velocidad de Estoque, Técnica de los Tanques de Agitación, Numeras de Reynolds de la mecánica de Fluidos

SÉTIMA SEMANA:

Cálculos de  Tanques de Agitación  Propiedades de la Solución, de los Colectores, Espumantes, Técnica de Burbujeo, y la Velocidad de Stokes – Problemas de Flotación

OCTAVA SEMANA:

Examen parcial

PARTE TERCERA

NOVENA SEMANA:

Introducción a la Lixiviación de los Minerales. Propiedades de los  Minerales para ser lixiviados, Principios de la Lixiviación, propiedades

DÉCIMA SEMANA:

Pad de Lixiviación – Diseños y Principios Físico-.Químicos y Principios Termodinámicos

Principio de la Evaporación desde un punto de vista Transferencia de masa..

DÉCIMA PRIMERA SEMANA:

Viaje de Reconocimiento a los Recursos Naturales  Mineros,  CHURIN,  - OYON

Viaje a una Planta de Beneficio de Concentradora de Minerales - OYON

DÉCIMA SEGUNDA SEMANA:

Introducción a la Piro-metalurgia, Conceptos, Minerales para procesos Piro metalúrgicos – propiedades de la Piro metalurgia

PARTE CUARTA

DÉCIMO TERCERA SEMANA:

Principales de la Tostación, Termodinámica de un Proceso de tostación. – Problemas y Cálculos

DÉCIMO CUARTA SEMANA:

Velocidad de Reacción, Diagrama de fases, Cinética de la Tostación  - Problemas Y Cálculos

DÉCIMO QUINTA SEMANA:

Piro-Metalurgia. , Electro-Metalurgia y La Pulvimetalurgia Conceptos Generales

DÉCIMO SEXTA SEMANA:

Examen Parcial

DÉCIMO SEPTIMA SEMANA

Examen Sustitutorio

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN:

La evaluación es un proceso permanente e integral que permite medir el logro de las competencias cognitivas, afectivas, procedí mentales y creativas, entre otras educacionales alcanzadas por los estudiantes, además permite detectar y corregir las deficiencias del proceso educativo, y así proceder a reajustar las estrategias impartidas.

Siendo indispensable que los alumnos durante el proceso de la enseñanza, reúnan ciertos requisitos o cualidades necesarias e indispensables para una buena formación profesional, se evaluará en las siguientes áreas:

- Área Cognoscitiva.

- Área Psicomotora.

- Área Afectiva.

Para ello se utilizará la Co-evaluación y la  evaluación, mediante prácticas grupales, trabajos orientados a proyectar sus conocimientos teóricos a la realidad; además mediante trabajos de investigación sustentados y evaluaciones escritas según el cronograma que se indica en el sílabo. Visita de Planta.

Para obtener el promedio final se considera la siguiente  alternativa propuesta por el Reglamento Académico:

Primer examen Parcial         35%

Segundo examen Parcial     35%

Trabajo académico               30%

Además se tendrán los demás considerados y establecidos en el reglamento académico.

## VIII.     BIBLIOGRAFIA Y MATERRIAL DIDACTICO

Compendio de Geología General, G. Valdez Universidad Nacional de Ingeniería 2009.

Manuales  de Mineralogía, Danna 2009

Metalurgia Extractiva – Fundamentos – Volumen I  2009

Revista ABIFA., de materiales de ingeniería aplicados,    características físicas y  química – Brasil.

Videos y exposiciones de los Alumnos

DURACIÓN DEL CICLO 2018- I

INICIO:    02  DE  ABRIL  DEL  2018

FINAL:     26   DE  JULIO   DEL  2018

ING  JAIME LA CRUZ BERNAL

# Text boxes

T    03